JAWAR KAMINŲ SISTEMŲ PARAMETRŲ PALYGINIMAS SU KITOMIS SISTEMOMIS

| PARAMETRAI | JAWAR | KITI |
| --- | --- | --- |
| KERAMIKOS GAMYBOS TECHNOLOGIJA | IZOSTATINĖ KERAMIKA | PAPRASTA KERAMIKA |
| ABSORBCIJA | 0%-0,9% | 4%-20% |
| SUODŽIŲ GAISRO ATLAIKYMAS | IKI 4 VALANDŲ | IKI 30 MINUČIŲ |
| TERMINIS ŠOKAS (GREITAS TEMP.PAKILIMAS) | ILGALAIKIS | NEATSPARUS (GALIMI STRUKTŪROS PAŽEIDIMAI) |
| ATSPARUMAS RŪGŠČIAI | TAIP | TAIP |
| ŠILUMINĖ INERCIJA (GREITAS ĮKAITIMAS) | GREITAS ĮŠILIMAS | ILGAS ĮŠILIMO LAIKAS |
| KURO RŪŠYS | VISOS | VISOS |
| KONDENSACIJOS TECHNOLOGIJA | YRA | NĖRA |
| SVORIS | MAŽAS 20Ø, 66CM-7KG | DIDELIS 20Ø,33CM-8KG |
| BLOKELIŲ SVORIS | 350KG/M3 | 700KG/M3 |
| 90 ir 45 LAIPSNIŲ VIENALYTIS TRIŠAKIS | GAMINAMAS | NĖRA |